Вопросы для текущего и промежуточного контроля

по материаловедению

- Дайте определение стоматологического материаловедения как прикладной науки. Почему стоматологическое материаловедение выделено в отдельную область знаний?

- Что такое «идеальный» стоматологический материал? существует ли универсальный «идеальный» стоматологический материал?

- Какие показатели характеризуют физические свойства стоматологических материалов?

- Какие показатели характеризуют механические свойства стоматологических материалов?

- Какие показатели характеризуют технологические свойства материалов?

- Биологические свойства материала?

- Дайте определение понятию «прочность», как она определяется. Что такое предел прочности?

- Дайте определение понятию твердость и его практическое значение.

- Какой особенностью строения обусловлены такие свойства металлов, как тепло и электропроводность?

- Что такое деформация? Какие виды деформации испытывают зубных протезы на этапах изготовления и в полости рта?

- В чем заключается процесс коррозии металлов? Почему это явле¬ние важно для металлов стоматологического назначения?

- Сравните в общем виде стоматологические материалы различной химической природы, металлы, керамику и полимеры по их эстетическим свойствам.

- Что такое адгезия? Какое значение это явление имеет в восстановительной стоматологии?

- Что такое контактный угол смачивания? Какое значение имеет эта характеристика для адгезионного соединения?

- Что такое биосовместимость и биоинертность? Сравните эти понятия, дайте пояснение?

- Перечислите группы требований, которым должны отвечать материалы стоматологического назначения.

- Классификация стоматологических материалов по назначению и химической природе.

- Дайте общую характеристику основных и вспомогательных материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. В чем принципиальное различие между материалами этих двух классов?

- Какие материалы относятся к основным конструкционным материалам для ортопедической стоматологии?

- Какие основные требования предъявляются к основным восстановительным материалам для ортопедической стоматологии?

- Расскажите об основных восстановительных (конструкционных) материалах, применяемых в ортопедической стоматологии при частичной и полной потере зубов.

- Какие сырьевые компоненты применяются для получения керамики?

- Каковы основные преимущества и недостатки стоматологического фарфора как основного восстановительного материала?

- Состав и свойства стоматологического фарфора?

- Классификация полимеров стоматологического назначения.

- Каковы преимущества и недостатки полимеров как основных конструкционных материалов в восстановительной стоматологии?

- Какими свойствами должен обладать идеальный материал для базисов зубных протезов? Какие основные типы базисных материалов используются в стоматологии?

- Какие преимущества и недостатки имеют акриловые базисные материалы горячего отверждения?

- Какие преимущества и недостатки у «самотвердеющих» базисных материалов?

- Какие материалы применяются для изготовления эластичных подкладок в комбинированных базисах съемных зубных протезов?

- Почему натуральный каучук не сохранился в качестве материала для базисов съемных зубных протезов и потребовалось создание новых материалов для этой цели?

- В чем заключается технология изготовления съемных зубных протезов из акриловых материалов (называемая иногда «технологией теста»)?

- Приготовление «пластмассового теста» и формовка пластмассы?

- Последствия нарушения режима полимеризации?

- Внутренние напряжение, причины и их локализации в пластмассовом изделии, способы устранения.

- Газовая пористость в пластмассе, причины возникновения.

- Гранулярная пористость в пластмассе, причины возникновения.

- Температурный режим полимеризации, стадии созревания теста.

- Представьте принципиальную схему реакции полимеризации, применяемой в качестве механизма отверждения акриловых базисных материалов.

- Что такое «остаточный мономер»? Почему такой параметр важен в связи с применением акриловых полимерных материалов в ортопедической стоматологии?

- Как вы считаете, в каком отвержденном акриловом материале сохранится большее количество остаточного мономера - в материале горячей полимеризации или в самотвердеющем материале (материале холодной полимеризации)?

- Материалы, применяемые для изготовления искусственных зубов. Основные требования к ним.

- Сравните основные свойства полимерных и керамических материалов для искусственных зубов (преимущества и недостатки каждого класса материалов для искусственных зубов).

- Оттискные материалы, классификация.

- Классификация и общая характеристика вспомогательных материалов, отражающая этапы традиционной технологии изготовления зубных протезов.

- Какими основными свойствами должны обладать материалы для снятия оттисков?

- Цинк-оксид-эвгенольные оттискные материалы, особенности их свойств.

- Какие компоненты цинк-оксид-эвгенольных оттискных материалов обеспечивают их отверждение?

- Альгинатные оттискные материалы, их состав и свойства.

- Каково назначение основных компонентов, входящих в состав порошка альгинатного оттискного материала?

- Какие факторы влияют на время отверждения альгинатов?

- Как соотношение вода: порошок влияет на свойства альгинатных материалов?

- Как влияет качество перемешивания альгинатной массы на свойства оттиска?

- Как влияет температура воды для смешивания на рабочее время и время отверждения альгинатных оттискных материалов?

- Какие основные компоненты входят в состав агаровых гидрокол¬лоидных оттискных материалов?

- Расскажите о процессе отверждения и основных свойствах силиконовых оттискных материалов?

- Расскажите о процессе отверждения и основных свойствах полисульфидных тиоколовых оттискных материалов?

- Термопластические оттискные материалы, характеристика, состав и свойства.

- Что такое гипс и каково его назначение в ортопедической стома-
тологии?

- Расскажите о механизме твердения гипса и факторах, влияющих на скорость процесса твердения.

- Расскажите о назначении, составе, классификации формовочных материалов.

- Расскажите о назначении и классификации восков стоматологического назначения (чаще называемых зуботехническими восками).

- Какие требования предьявляются к моделировочным материаламю

- Перечислите несколько основных компонентов, применяемых в составах зуботехнических восков.

- Какое свойство моделировочных восков особенно важно для его применения в технологическом процессе изготовления металлических несъемных протезов методом литья по выплавляемым моделям?

- Базисный воску, состав и свойства, применение.

- Расскажите о требованиях к базисным материалам.

- Укажите основные отличия в свойствах базисного воска и воска для вкладок.

- Что такое абразив и абразивное действие?

- Абразивные материалы, характеристика естественных и искусственных абразивных материалов и абразивное действие.

- Чем отличаются материалы для шлифования от материалов для полирования?

- Методы шлифовки и полировки?

- Классификация пломбировочных материалов.

- Требования, предъявляемые к пломбировочным материалам.

- Что такое амальгама? Каковы ее преимущества и недостатки в качестве материала для восстановления зубов?

- С чем связано создание галлиевых пломбировочных материалов?

- Какая фаза в структуре стоматологической амальгамы наиболее подвержена коррозии?

- Классификация стоматологических цементов, характеристика.

- Перечислите 3 типа цементов в зависимости от их назначения.

- Цинк - фосфатные цементы, состав и свойства.

- Каков механизм твердения цинк-фосфатных цементов, какова структура отвердевшего цемента?

- Силикатные цементы, состав и свойства, преимущества и недостатки их.

- Силико - фосфатные цементы, их состав и свойства.

- Карбоксилатные цементы, состав и свойства.

- Сравните по составу и по основным свойствам цинк-фосфатный и поликарбоксилатный цементы.

- Что такое стеклополиалкенатные цементы? Каков механизм их твердения?

- Чем состав порошка для силикатного цемента отличается от состава порошка для стеклополиалкенатного (или стеклоиономерного) цемента?

- Дайте определение стоматологического композита. Какие основные элементы составляют структуру композита?

- Представьте основную классификацию композитов. Какие основные принципы положены в основу этой классификации?

- Какие наполнители применяются в композитах? Какие параметры наполнителей влияют на свойства отвержденных композитов?

- Какие вы знаете способы отверждения композитов и характеристика.

- Почему композиты относят к полимерным восстановительным материалам, хотя в их составе более 50% масс, составляют неорганические наполнители?

- Какие преимущества и недостатки имеют макро- и микронаполненные композиты?

- Что такое гибридные композиты? Сравните свойства гибридных композитов с макро- и микронаполненными композитами.

- Какой материал, по вашему мнению, болеецветостойкий, ненаполненный полимерный: композит химического отверждения или композит светового отверждения?

- Дайте общую характеристику новейшим композитным материалам: гибридные компомеры, ормокеры.

- Механизм сцепления композитов с твердыми тканями зуба (адгезия).

- Представьте классификацию материалов для профилактики стоматоологических заболеваний.

- Что такое стоматологические герметики? Какое свойство герметиков имеет принципиальное значение для их применения в качестве местного средства для профилактики кариеса зубов?

- Представьте классификацию материалов для пломбирования корневых каналов зубов.

- Какие основные компоненты входят в состав материалов для гуттаперчевых штифтов, применяемых для пломбирования корневых каналов зубов?

- Что такое силлер или уплотнитель? Чем обусловлена необходимость применения этих материалов при пломбировании корневых каналов зубов и какими свойствами они должны обладать?

- Требования, предъявляемые к материалам для пломбирования корневых каналов.

- Какие сплавы применяются в стоматологии. Особенности их структуры

- Сплавы на основе железа, состав и свойства.

- Значение углерода, хрома и никеля в сплавах на основе железа.

- Какие сплавы относятся к благородным сплавам

- Что такое флюсы, какими свойствами должны обладать?

- Отбелы для нержавеющей стали и благородных сплавов.

- Назначение легкоплавких сплавов, требования к ним, основные компоненты, свойства.

- Припой для нержавеющей стали, их состав и свойства.

- Дайте характеристику буры. Чем объясняется необходимость применения специальных средств для обеспечения процесса паяния.

Зав. кафедрой пропедевтической

и профилактической стоматологии

Доцент                                                                Омарова Х.О.